《天然花岗石荒料》（全国建材行业标准）

（报批稿）

1　范围

本标准规定了天然花岗石荒料(以下简称荒料)产品的术语和定义、分类、等级与标记、要求、试验方法、检验规则、标忠、运输、贮存与交货等。

本标准适用于具有直角六面体形状的天然花岗石荒料．其它用途的天然花岗石石料可参照采用。

2　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件．其最新版本适用本标准。

GB 6566建筑材料放射性核素限量

GB/T、9966.l  天然饰面石材试验方法  第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法

GB/T  9966.2　天然饰面石材试验方法  第2部分：干燥、水饱和弯曲强度试验方法

GB/T　9966.3　天然饰面石材试验方法  第3部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法

GB/T　13890  天然饰面石材术语

GB/T　17670  天然石材统一编号

GB/T18601-XXXX天然花岗石建筑板材

3　术语和定义

GB/T　13890和GB/T　l8601－XXXX确立的术语和定义适用于本标准。

4　分类和标记

4．1　分类

按照规格尺寸将荒料分为三类,见表1。

表2

单位：cm

| 类别 | 大料 | 中料 | 小料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度×宽度×高度 | ≥245×100×150 | ≥185×60×95 | ≥65×40×70 |

4．2　标记

4．2．1　标记示例采用GB/T　17670标准规定。

4．2．2　标记按名称、编号、规格尺寸、等级、大面标识(←→)1)、标准号。

标记示例：

石岛红　G3786．规格尺寸为250cm×75cm×130cm的一等品荒料示例如下：

名称：石岛红花岗石荒料标记：G3786 250×75×130

I←→JC／T204-××××

5　要求

5．1　一般要求

5．1.1　各部位名称见图１。

5．1.2　荒料的最小规格尺寸应符合表2的规定。(1)大面指能够反映石材主要装饰特征的面，见图1。一般情况下，大面与石材的花纹或劈理方向平行。

5．1．3荒料的推荐尺寸系列见表3，验收尺寸缩减不小于5cm，也可由供需双方协商确定。

5．2　尺寸级差

荒料的长度、宽度、高度极差应符合表4的规定。

  - 外观质量

表2

单位：cm

| 项目 | 长度 | 宽度 | 高度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标≥ | 65 | 40 | 70 |

表3

单位：cm

| 长度系列 | 65、70、100、130、160、190、220、250、280、310、340、370 |
| --- | --- |
| 宽度系列 | 40、70、130、160 |
| 高度系列 | 70、100、130、160、190、220、250 |

表4

单位：cm

| 尺寸范围 | ≤160 | ＞160 |
| --- | --- | --- |
| 极差 | 4.0 | 6.0 |

5.3.1  同一批荒料的色调、花纹应基本一致。

5.3.2  荒料外观缺陷应符合表5规定。

5.1.2的规定

5.4  物理性能

5.4.1  料的物理性能应符合表6的规定，工程石材物理性能项目及标有特殊要求的，按工程要求执行。

5.5放射性

天然花岗石荒料应符合GB6566标准规定。

6 试验方法

6.1 规格尺寸

用精度1mm的钢卷尺测量，分别以荒料的长度、宽度、高度的最小值表示，精确到1cm。

表5

| 缺陷名称 | 规定内容 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 裂纹 | 允许条数（条） | 2 |
| 色斑 | 面积小于10cm2（面积小于3cm2不计），每面允许个数（个） | 3 |
| 色线 | 长度小于50cm，每面允许条数（条） | 3 |
| 注：裂纹所造成的荒料体积损失按6.2.2条的规定进行扣除。扣除体积损失后每块荒料的规格尺寸应满足5.1.2的规定。 |  |  |

表6

| 项目 |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一般用途 | 功能用途 |
| 体积密度（g/cm3）, ≥ |  | 2.56 | 2.56 |
| 吸水率（%）,≤ |  | 0.60 | 0.40 |
| 压缩强度（Mpa），≥ | 干燥 | 100 | 131 |
|  | 水饱和 |  |  |
| 弯曲强度（Mpa），≥ | 干燥 | 8.0 | 8.3 |
|  | 水饱和 |  |  |

  - 验收尺寸

6.2.2分别以荒料的长度、宽度、高度的最小值减去5cm表示 。

6.2.2 若荒料上有明显裂纹，则按下述原则和方法扣除：

- 荒料的明显裂纹扣除应以保证荒料的最大出材率为原则。

- 带有裂纹的荒料验收时应减去图2（a）或图2（b）中虚线所包含的立方体体积。

- 工程有特殊要求的，按工程要求执行。

6.3  尺寸极差

用精度1mm的钢卷尺测量荒料的长度、宽度和高度，分别用其最大值与最小值的差值表示长度、宽度和高度的尺寸极差，精确到1mm。

6.4 外观质量

6.4.1色调、花纹：目测检验。

6.4.2  裂纹、色线：目测裂纹、色线条数。

6.4.3 色斑：用精度1mm的钢卷尺测量色斑的面积，目测色斑个数。

6.5物理性能

6.5.1体积密度、吸水率

按GB/T9966.3的规定进行。

6.5.2压缩强度

按GB/T9966.1的规定进行。

6.5.3弯曲强度

按GB/T9966.2的规定进行。

6.6 放射性

按GB6566的规定试验。

7 检验规则

7.1出矿检验

7.1.1检验项目

规格尺寸、尺寸极差、外观质量。

7.1.2 检验方式

逐块检验。

7.1.3判定

单块荒料的检验结果均符合相应等级的技术要求时，则判定该块荒料合格。

7.2 型式检验

7.2.1检验项目：第5章要求的全部项目。

7.2.2检验条件：有下列情况之一时，进行型式检验

- 新建矿投产；

- 矿体色调、花纹等特征出现明显变化；

- 正常生产时每年一次。

7.2.3组批

以20m3的同一品种、类别的荒料为一批。不足20m3的可按一批计。

7.2.4 抽样

体积密度、吸水率、压缩强度、放射性试验用样品从检验批中随机抽取双倍数量样品。

7.2.5检验方式

规格尺寸、尺寸极差、外观质量逐块检验；

体积密度、吸水率、压缩强度、弯曲强度、放射性试验队抽样的一组样品进行试验。

7.2.6 判定

体积密度、吸水率、压缩强度、弯曲强度、放射性的试验结果中，均符合第5章相应要求时，则判定该批荒料以上项目合格；有两项及以上不符合第5章相应要求时，则判定该批荒料为不合格；有一项不符合第5章相应要求时，利用备样对该项目进行复检，复检结果合格时，则判定该批荒料以上项目合格；否则判定该批荒料为不合格。其它项目检验结果的判定同出矿检验。

8 标志、运输、贮存与交货

8.1 标志

在每块荒料的两端面上按第4章的要求做标记。

8.2 运输

在运输、装卸荒料的过程中应防碰撞、滚摔。

8.3贮存

按品种码放平稳并防污染。

8.4 交货

交货时应提交质量合格证。