碱性锌锰干电池有什么性能特点?
1. 电池结构与性能特点
　　碱性锌锰干电池（简称为碱锰电池）在结构上采用与普通锌锰电池相反的电极结构，增大了正负极间的相对面积，采用高导电性的碱性电解液，正负极采用高能电极材料，所以，碱锰电池的容量和放电时间是同等型号普通电池的3～7倍，低温性能两者差距更大，碱锰电池更耐低温，而且更适合于大电流放电和要求工作电压比较稳定的用电场合。
2. “555”产品特点
　　555牌一次碱性锌锰电池获得“中国名牌产品”和国家出口免检产品称号，产品具有以下优点：
　　a、不含汞和镉，对环境友好；
　　b、采用超薄钢壳技术增加电池内部容量，从而增加电池放电容量；
　　c、采用锰环二次复压以及钢壳内壁涂碳技术，降低电池内阻，提高电池大电流放电性能；
　　d、采用超细纤维高致密性的隔膜，能有效地延长电池的贮存期；
　　e、密封胶塞设置了安全防爆结构，防止电池因不正当使用而可能产生的电池爆炸。 
