弹性元件和接插件用铜带国家标准编制说明
《弹性元件和接插件用铜带》国家标准编制说明
1、工作简况
　　根据全国有色金属标准化技术委员会，中色协综字（2007 ）第237   号《2007年第二批国家标准计划》要求，其中2007年国家标准修订项目表中15项《弹性元件和接插件用铜带》国家标准由中铝上海铜业有限公司、鑫科材料精密铜带分公司负责起草，宁波兴业电子铜带有限公司参加起草。
 
　　为适应我国加入WTO的需要，有利于与国际接轨，提高我国的国家标准的水平，我们查阅了许多国外先进标准，如：美国的ASTM标准、欧盟的EN 标准、日本JIS标准和ISO国际标准，同时通过对同行和用户的走访，深入了解我国目前铜加工的技术水平和用户的实际需求，为标准的制订掌握了第一手资料，从而使标准的制订更趋合理性、科学性和可操作性，生产出的产品满足市场的需求。

2、编制原则
　　通过对国外先进标准的研究，决定本标准修改采用欧盟标准BS EN 1654：1997《弹性元件和接插件用铜及铜合金带》，并参照JIS H3130：2006《弹簧用铍青铜、锡青铜和锌白铜板和带》标准，结合我国的市场需求及实际情况而进行编制。


3、主要技术指标确定依据
3.1、品种、牌号的确定
　　欧盟标准BS EN 1654标准主要有铍青铜、普通黄铜、锡青铜、锌白铜和铁青铜，还有CuCo2Be、CuNi2Be、CuNi2Si、CuNi9Sn2，我们根据国内情况，确定了以普通黄铜（H70、H65）、锡青铜（QSn4-0.3、QSn6.5-0.1、QSn8-0.3）、锌白铜（BZn12-24、BZn12-29、BZn18-20、BZn18-26）为主要品种，铍青铜已有行标YS/T323-2002《铍青铜条材和带材》，本标准不作规定；其它几类复杂合金国内需求很少，或国内还未形成规模生产，故在本标准中未作规定，待以后市场发展到一定规模时再纳入本标准。
 

3.2、尺寸及允许偏差的确定
　　尺寸及允许偏差规定了厚度和宽度方面的要求，厚度允许偏差分为普通级和较高级，普通级等同采用EN 1654标准，较高级严于EN 1654标准；宽度允许偏差EN 1654标准是单向正偏差，本标准改为正负偏差，绝对指标值是一样的。
3.3、形状允许偏差的确定
　　形状允许偏差规定了侧边弯曲度和带材的横向弯曲方面的要求，其技术指标等同采用EN 1654标准，作为弹性元件和接插件用铜及铜合金带材，其对带材的板形要求较高，和普通带材相比，增加了带材的横向弯曲的要求。
3.4、力学性能的确定
　　本标准的力学性能等同采用EN 1654标准，本标准规定了两种方式考核材料的性能是否合格，一种是带材纵向的室温拉伸试验，另一种是维氏硬度试验再加上90°弯曲试验，需方应在拉伸试验和硬度试验、90°弯曲试验间两者选一，并在合同中注明；90°弯曲试验时弯曲外表面不能有肉眼可见的裂纹；从各种状态的抗拉强度指标值来看，指标值的间距比普通带材的要求小，且指标值更符合用户的实际要求，断后伸长率根据带材的厚薄分为两档，0.1mm-0.25mm和＞0.25mm-1.0mm，分别规定了不同的指标值，薄带的指标值小于厚带的指标值，并且在拉伸试验时本标准选用A50 mm的定标距试样，而非以前常用的A11.3长比例试样，伸长率试验结果更具有现实意义。
 

4、本标准与EN1654标准的力学性能检验项目对比
序号 检验项目 GB EN GB与EN对比 对比范围
1 拉伸试验 Ｏ Ｏ 等同采用 部分牌号
2 维氏硬度试验 Ｏ Ｏ 等同采用 部分牌号
 弯曲试验 Ｏ Ｏ 等同采用 部分牌号
注：1）表中“Ｏ”表示必作项目。　　2）用户在拉伸试验和维氏硬度试验、弯曲试验间两者选一。


《弹性元件和接插件用铜带》
国家标准起草小组
2008年9月5日

