	铝电解电容特性型号参数表 
	
	用途 
	通用 
	高压 
	小型 
	低阻 
	无极 
	低漏 
	长寿 
	音质 
	漏电流(带或取大) 
	损耗(不大于) 
	允差 

	
	
	直流和脉动电路 
	
	
	O 
	  
	  
	  
	  
	  
	6.3-63V<0.02CU+5 

100-160V.06CU+10 
	0.08-0.22 
	20%+50-20% 

+75-10% 

	
	
	直流电路 
	  
	  
	
	  
	  
	O 
	  
	  
	<0.002CU 或1UA 
	0.1-0.22 
	20%+50-20% 

+75-10% 

	
	
	极性反转电路 
	  
	  
	O 
	  
	O 
	  
	  
	  
	<0.06CU+4 

或10UA 
	0.2-0.25 
	M 

	
	
	直流和脉动电路 
	  
	O 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	<0.06CU+10 

  
	0.18 
	+30 –10% 

	
	
	场扫描和反馈 
	  
	  
	  
	O 
	  
	  
	  
	  
	<0.01CU+3 

或10UA 
	0.1 
	M 

	
	
	微型机 
	  
	  
	O 
	  
	  
	  
	  
	  
	<0.01CU 

或3UA 
	0.1-0.24 
	M 

	
	
	直流和脉动电路 
	O 
	  
	O 
	  
	  
	  
	  
	  
	<0.03CU+20 
	0.1-0.5 
	J +50 –10% 

	
	
	直流和脉动电路 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	O 
	  
	<0.03CU 
	0.15-0.3 
	+50-10% 

	
	
	直流和脉动电路 
	  
	O 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	<0.07CU 
	0.1-0.2 
	+50-20% 

	
	
	S矫正 
	  
	  
	  
	O 
	O 
	  
	  
	O 
	50UA(f=15625 

I<2.5-10A) 
	0.05 
	M 

	
	
	音频 
	  
	  
	  
	  
	O 
	  
	  
	O 
	<0.06CU+10 

<0.04CU+30(大) 
	0.06(1-20KHZ) 
	M 

	
	
	高温 
	O 
	  
	  
	  
	  
	  
	O 
	  
	<0.002CU 

或2UA 
	0.1-0.2 
	M 

	
	
	直流和脉动电路 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	O 
	  
	<0.03CU 
	0.15-0.3 
	+50-20% 

	
	
	直流和脉动电路 
	O 
	  
	O 
	  
	  
	  
	  
	  
	<0.06CU <100UF 

<0.1CU  >100UF 
	0.2-0.3 
	+100-10% 

	
	
	音频 
	  
	  
	  
	  
	O 
	  
	  
	O 
	<0.06CU+10 

<0.04CU+30(大) 
	0.06(1-20KHZ) 
	M 

	
	
	直流和脉动电路 
	O 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	<0.03CU 
	0.25-0.35 
	+50-20% 

	
	
	
	O 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	<CU*10(-4)+M 
	0.15-0.2 
	+100-10% 

	
	
	
	O 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	<0.03CU+20 
	0.2-0.8 
	+50-20% 

M 

	
	
	开关耦合 
	  
	  
	  
	O 
	  
	  
	  
	  
	<CU*10(-4)(10A) 
	0.15-0.5 
	+50-20% 

	
	
	直流和脉动电路 
	  
	  
	  
	O 
	  
	  
	  
	  
	<CU*10(-4)*0.2(ma) 
	0.4-1.4 
	+50-20% 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


