磷酸铁锂电池及充电器原理结构 

  随着科学技术的发展及电化学材料及工艺技术的进步，人们不断地研究、开发出新型电池材料及新型电池。继镍镉、镍氢可充电电池之后，在1991年开发出可充电的锂离子电池，1995年又推出性能更好的聚合物锂电池，到2002年后，新型磷酸铁锂电池又问世。 

2），另外还有少数采用氧化锰锂（LiMn2O4）及氧化镍锂（LiNiO2）作正极材料。新型磷酸铁锂电池是一种用磷酸铁锂（LiFePO4）作电池正极，用石墨作负极的锂离子电池。它的工作原理与锂离子电池完全相同，是锂离子电池家族中的新成员。

4电池。

4电池应是最便宜的。另外它具有放电平台特别平坦、能用大放电率放电（5~10C）、特别安全（不会因过充电、过放电、甚至短路时发生燃烧或爆炸）、循环寿命长、对环境无污染等特点，作为大电流输出的动力电池，它的性能是最佳的。

4正极材料，有一些工厂已小批量生产各种不同容量的LiFePO4电池（容量从几百mAh到几百Ah）。由于生产时间不长、产量不大，还是初创阶段，因此目前在价格上比同样容量的锂离子电池还贵，但是还供不应求，经常发生缺货。这种现象将在1~2年内得到改进。到那时LiFePO4电池的价格更齐全、质量进一步提高，价格也更便宜，应用将更广泛。

1. LiFePO4电池主要特点

4电池可在2~10C放电率范围长期工作，甚至于在10秒短时间内可达20C的放电率。采用LiFePO4电池作为动力的汽车有极好的加速性能、用作电动工具手电钻电源时则有高的钻孔速度，并能对硬度较大的材料进行钻孔。

4电池在不同放电率时的放电特性如图1所示。

[image: image1.jpg]STLIBEE 000N I EHE

AARRA





图1

   [image: image2.jpg]=sruRioss0  11oomn ) e [~ =

HRERAN





图2 

4电池的放电特性是极好的；

4电池作循环寿命试验，其结果是：锂离子动力电池做了300个循环后，其放电容量已降到85%；而LiFePO4电池做了500个循环后，其放电容量还大于95%。

4电池做了300个循环放电容量还大于80%。

4电池在高放电率时也有较长的循环寿命，在一般1C放电率使用时其循环寿命可达1000次以上。

4电池作矿灯电源是最安全的。

4电池，在放电到终止放电压2.0V后还继续放电到电池电压为0V时，对电池性能影响不大。其试验如下：电池以0.5C充满后以1C放电到0V；在电池正负极加一个1W电阻连接起来；将电池分成两组分别放置7天及30天；到期后再按0.5C充满，按1C放电，其两组电池的试验结果是：放置7天的一组，无泄漏、性能良好、放电容量为100%；放置30天的一组，无泄漏，放电容量为98%，经过3次充放电循环，恢复到100%。

4电池对环境无毒，其毒性明显低于LiCoO2、LiNiO2、LiMn2O4为正极材料的锂离子电池。

4有上述特点，因此它发展势头很猛，将在很多领域中逐步取代以氧化钴锂为正极材料的锂离子电池。

2. LiFePO4电池充电器

4电池的主要参数是标称电压是3.2V、终止充电电压是3.6±0.05V、终止放电电压是2.0V。由于它的终止充电电压与锂离子电池的终止充电电压（4.2V）不同，所以需要LiFePO4电池专用充电器。

4电池充电器集成电路CN3058及CN3059。这两种充电器IC性能基本相同，其差别是前者最大充电电流ICH=500mA，而后者是ICH=1000 mA；前者是8引脚SOP-8封装（无铅），后者为10引脚3mmⅹ3mm的DFN封装（无铅）。本文介绍CN3058组成的充电器。

4电池以恒流、恒压充电的线性充电器IC。用该IC组成的充电器主要特点：用一个外设电阻RISET可设定充电电流，最大充电电流可达500 mA；输入电压4~6V，可采用USB端口或4.5~6V AC/DC适配器供电；充电器电路简单、外围元器件少、成本低；对过放电电池（<2.0V）有小电流预充电模式；内部有功率管理电路，若芯片的结温超过115℃，自动降低充电电流作过热保护，使用户可设置较大的充电电流以提高充电效率；有两个LED分别作充电状态指示及充电结束指示；有输入电压低于3.61V时输出锁存功能、电池温度监测功能；它还有一个独特的特点：外设一个电阻RVSET，可以增加恒压充电的电压。利用这个特点可以充终止充电电压4.2V的锂离子电池及可组成简易的4V铅酸电池充电器及3节镍氢电池充电器。

4充电器适合充0.35Ah~2Ah的LiFePO4电池。其应用领域：矿灯、LED应急灯、警示灯；车模、船模、航模及电动玩具；在照相机中，用可充电的LiFePO4电池（型号为RCR123A）替代一次性锂电池（型号为CR123A，其尺寸与RCR123A型相同）；通信装置、便携式医疗仪器及野外测试仪器及小型电动工具等。

图3

图4

表1 CN3058的引脚功能

	引脚
	符号
	功   能

	1
	TEMP
	

	2
	USET
	ISET设定充电电流ICH

	3
	GND
	

	4

 
	VIN
	

	5
	BAT
	

	6
	 

DONE
	

	7
	 

CHRG
	

	8
	FB
	


4电池的电路

4的容量为1000mAh，则其充电率为0.5C。该充电器可以由计算机的USB端口作电源供电，使用十分方便。

IN及输出电容COUT、LED（红＂R＂）及LED（绿＂G＂）、充电电流设定电阻RISET组成。因充电电流不大，只要在0~45℃环境温度下充电不必检测电池温度，所以TEMP端接GND。GIN、COUT电容保证电路稳定充电，红色LED在充电时亮，充电结束时红色LED灭而绿色LED亮，表示充电结束。330Ω为限流电阻。

CH（恒流）与RISET的关系为：[image: image3.png]1800(V) &)
s (mA)




CH=500mA，则代入上式，RISET=3.6kΩ电阻RISET应采用精度±1%的金属膜1/8W电阻。

图5

图6

 

 

4电池的充电率一般采用0.2~1C范围。

4电池的充电器电路

4电池的充电器电路如图5所示。与图4不同之处是在电路中增加了一个单刀双掷开关S及电阻RVSET，开关打在上端是充3.6V锂离子电池（其终止充电电压是4.2V）；开关打在下端是充LiFePO4电池。

bat为4.2V，则RVSET与Vbat的关系为：

bat(V)=3.6V+3.04×10-6（A）×RVSET（Ω）

VSET=197.37kΩ。按标准电阻值取196 kΩ。RVSET应采用±1%精度1/8W电阻。

4电池（型号为RCR123A）替代它，容量大、经济性好。电路如图6（左半部）所示。图6（右半部）是充电器上视图及CR123A的外廊尺寸图（RCR123A是LiFePO4电池，尺寸与CR123A相同）。

