温度保险丝工作原理是什么?
一、 工作原理
装备温度异常升高，温度保险丝(暖熔断体)感触感染环境温度，当温度到达易熔合金的融点时，易熔合金融化，在特别树脂的作用下，已融化的合金敏捷收缩成球，从而堵截电流。
二、动作温度测试方式
1 装备EQUIPMENT：
 1) 温度计THERMOMETER
 2) 硅油池SILICON OIL BATH
 3) 搅拌器STIRRER
 4) 试样SAMPLE
 5) 夹具FIXTURE
 6) 发光二极管LED
 7) 限流电阻RESISTOR
 8) 加暖器HEATER
2 测试方式：
将试样两引脚分离衔接在测试装备的夹具上，通上10毫安左右的检测电流（最大不超过100毫安），用一发光二极管唆使检测电流的通断。将硅油池温度先稳固在TF-10℃（硅油池应带有搅拌器以保证温度平均，加暖升温速率可节制），然后将试样放入硅油池内，温度计探头应绝靠近试样，节制硅油池温度以每分钟0.5-1℃的速率升温，当发光二极管熄灭时，记下温度计读数，既试样的动作温度。
（假如没有油池测试装备，也可在带鼓风装置的恒温箱内测试，但必需注重将温度计探头紧贴试样，能力得到正确的成果
