玻璃釉电位器的结构及特点

玻璃釉电位器的构造与其他电位器相同，只是电阻体是由贵金属银、钯、铑、钌等的氧化物和玻璃釉黏合剂混合成浆料，再用丝网印刷方法将玻璃釉浆料印涂在陶瓷基体上，然后在高温条件下烧结而成的。由于电阻体膜较厚，所以又称这种电位器为厚膜电位器。玻璃釉电位器具有以下特点:
①耐热性好，满负荷温度可达+ 85℃。
②阻值范围宽‘不仅能制成一般电路用的电位器，还可制成高压、高阻电位器。
③耐湿性好，且有较小的温度系数。分布参数小，适用于高频电路。
④一般玻璃轴电位器的额定功率较小。
⑤耐磨性好，有较长的使用寿命。
根据玻璃袖电位器的特点，常制成各种单圈及多圈微调玻璃釉电位器、预调玻璃釉电位器、高压聚焦玻璃釉电位器及一般破璃釉电位器等，如图3-36 所示。


