PTC原理是什么PTC工作原理
>>基本原理
  高分子聚合物正温度热敏电阻（简称自复保险丝），是由聚合物与导电粒子等所构成。在经过特殊加工后，导电粒子在聚合物中构成链状导电通路。当正常工作电流通过（或元件处于正常环境温度）时，自复保险丝呈低阻状态（图a）；当电路中有异常过电流通过（或环境温度升高）时，大电流（或环境温度升高）所产生的热量使聚合物迅速膨胀，切断导电粒子所构成的导电通路，自复保险丝呈高阻状态（图b）；当电路中过电流（超温状态）消失后，聚合物冷却，体积恢复正常，其中导电粒子又重新构成导电通路，自复保险丝又呈初始的低阻状态（图a）。
  自复保险丝电阻值与温度变化的关系如（图c）。图中a点温度较低，自复保险丝产生的热量和散发的热量达到平衡；b点温度较高时，自复保险丝仍处于热平衡状态；c点为温度继续增加时，自复保险丝达到热平衡临界点（居里点），此时很小的温度变化就可以导致阻值大幅度的增加；d点是自复保险丝处于高阻状态，限制大电流通过，从而保护设备不受损坏。
  自复保险丝没有极性，阻抗小，安装方便，将其串联于被保护电路的线路中即可（图d）。
  
>>工作性能及特点
  1、零功率电阻低：自复保险丝自身阻抗较低，正常工作时功率损耗小，表面温度低；
  2、过流保护速度快：自复保险丝由于自身材料特性，在过流状态响应速度方面比其它过流保护装置快得多；
  3、自锁运行：自复保险丝在过流、超温保护状态，以极小的电流锁定在高阻状态，只有切断电源或过电流消失后，才会恢复低阻状态；
4、自动复位：自复保险丝在起在过流、超温保护作用后（故障排除）自行复位，无需进行拆换； 
  5、耐大电流：自复保险丝有极好的耐大电流能力，有的规格可承受100A电流冲击；
  6、自复时间短：自复保险丝在过电流、超温条件消失后的几秒钟内，元件的温度下降很快，能很快恢复到其低阻状态。
>>应用范围及选用方法
  自复保险丝广泛应用于各种电器设备、电子产品、通讯系统设备、家电设备及工控系统，如：计算机及外围设备、测量仪器、火警设备、汽车电子产品、程控交换机、手机电池、音响设备、电风扇、空调、冰箱、音箱、变压器、马达、微电机、电池组、电源供应器、充电器、节能灯、电子镇流器、卤素灯等。 
  请按以下方法正确选用自复保险丝：
  1、确定设备线路上的平均工作电流(I)及最大电压(Vmax)；
  2、确定环境温度正常值及范围，按折减率计算正常电流(Ih)：正常电流(Ih)=平均电流÷环境温度电流值折减率(参考表1)；
  3、确定设备线路的最大故障电流(Imax)；
  4、根据Vmax、Ih值、产品类型及安装方式选择一种自复保险丝系列(参考表2)；
  5、根据步骤4选定的产品系列，在相应的规格表内选定具体型号(注意：选定型号的Vmax、Imax、Ih必须大于或等于线路中的Vmax、Imax及步骤2计算出来的Ih值)。
   *线路中如对常温阻值及过电流保护时间有要求，在上述方法选定相应系列的基础上，再根据常温阻值选定相应元件； 
   *如用户有特殊要求，在“规格表”中无相应元件可选，请联系我公司，我们将尽快根据您所提的要求进行专项开发。
注意
  1、环境温度在超过25℃时便会使通过自复保险丝的电流速减；
  2、环境温度25℃时线路上的电流100%通过自复保险丝，但若有超过两倍以上的正常电流(Ih)产生，自复保险丝的电阻值便会呈阶跃型突越增加；
  3、环境温度越高，通过的电流越大，则动作的时间会越短
>>术语说明
  正常/额定电流(Ih)：在25℃环境下，不会导致自复保险丝电阻值突越的最大工作电流；
  动作电流(It)：在25℃环境下，使自复保险丝电阻值呈阶跃型突越增加的初始电流(一般为2Ih)；
  最大工作电压(Vmax)：自复保险丝在额定电流下，不受损坏，能经受的最大电压；
  最大电流(Imax)：自复保险丝在额定电压下能经受而不损坏的最大故障冲击电流；
  最小/最大电阻(Rmin/Rmax)：在25℃环境下，自复保险丝在断开状态之前的阻抗特性；
  触发功率(Pb)：在25°C环境下，自复保险丝在断开状态的耗散功率；
  Vmaxi：自复保险丝在阻断状态下所能承受的最大电压；
  断开后电阻(RLmax)：元件在一定的电流和电压下断开1小时后，恢复到初始状态时的阻抗。 
