RI-80型高压高阻玻璃釉电阻器采用经特殊处理的钌酸盐高温烧结而成，电极用银钯。它具有体积小、重量轻、高频特性好、可靠性好、耐湿、耐温等特点，可用于各种交、直流及脉冲高压设备电路中。该电阻器为片状结构，其主要参数见表2-48 。


