	电子线介绍

	1.电子线用途、优点 
　　本产品采用日本先进的生产工艺和标准生产线，产品主要供电子和电气设备的布线之用。它具有轻、薄、短、小和品种、规格多及绝缘、安全性能好等优点。
　　并通过美国UL、加拿大CSA、日本F-Mark、T Mark及ISO9002等机构对产品质量和质量体系的认证。

2.电子线结构 
　　1、导体采用美国线规14-30AWG的镀锡软铜线，及截面积为0.3mm2-2.0mm2的电气软铜线。导体形式有三种：
　　① 绞合导体
　　② 实心导体
　　③ OS-1(TCW)导体
　　2、绝缘材料主要采用日本进口的高性能耐热PVC绝缘料。(有软质、半硬质、硬质三大类)
　　3、屏蔽层采用横卷或编织Ф0.1mm及以上线径的镀锡软铜丝，来提高电缆的抗干扰，防杂音的能力。
　　4、护套材料主要采用从日本进口的耐热PVC护套料。 
　　5、最终产品结构有四种：
　　① 单芯耐热PVC绝缘电线；
　　② KFTC、KSCH 8-64芯的扁平带状电缆； 
　　③ 1-3芯耐热PVC绝缘横卷屏蔽电缆； 
　　④ 多芯绝缘单线进行绞合、屏蔽（或不屏蔽）、护套电缆。

[image: image1.jpg]



复印机 

-----------

[image: image2.jpg]



束线 

[image: image3.jpg]



笔记本式计算机 

-----------

[image: image4.jpg]



LCD束线 

[image: image5.jpg]



自动检票机 

-----------

[image: image6.jpg]



扁电缆 

UL 

CSA

电气用品

额 定

电线、电缆名称

用 途

标准类型

标准类型

F

℃
V

1007

—

-F-

80

300

耐热PVC绝缘电线

机器内部配线用

TR-64

-F-

90

600(峰值电压)

1015

—

-F-

105

AC 600

耐热PVC绝缘电线

机器内部配线用

TEW

-F-

105

DC 750

1032

—

-F-

90

AC 1000
DC 1200

耐热PVC绝缘电线

电视接收机和其它电子设备 中心高压线路的引线用

TR32

-F-

90

1400(峰值电压)

1061

—

-F-

80

300

半硬质耐热PVC绝缘电线

电子机器内用

AWM

-F-

80

300

1095

—

-F-

80

300

耐热PVC绝缘电线

电子机器内用

1533

—

-F-

80

无规定

半硬质耐热PVC绝缘电线

电子机器内用

1569

—

-F-

80
90
105

300

耐热PVC绝缘电线

电子机器内用

AWM

-F-

-F-

300

1571

—

-F-

80

30

PVC绝缘电线

电子机器内用

2547

—

-F-

80

无规定

2芯、3芯半硬质PVC绝缘 横卷屏蔽电缆

电子机器内用

AWM

-F-

80

300

20488

—

-F-

80

300

扁平带状电缆

电子机器内用

2444

—

-F-

80

300

扁平带状电缆

事务机器用

1589

AWM

—

60,80

30

PE或泡沫PE绝缘电线

用于电子机器内外部
连接电缆的芯线

1691

AWM

—

80

30

PE或泡沫PE绝缘电线

音频和视频设备中低功率不受外界应力影响的电路用线

1185

—

—

80

300

单芯屏蔽护套电缆

电子机器内部配线

20276

—

—

60,80

30

多芯绞合屏蔽或非屏蔽型护套电缆

2类电路电子设备
内外部连接线 


3.产品型号表

JIS标准类型

电气用品

额 定

电线、电缆名称

用 途

℃
V

KV

-F-

60

300

一般PVC绝缘电线

通信机器、电子机器内部配线

KV(SH)

-F-

70(105)

300

特殊耐热PVC绝缘电线

通信机器、电子机器内部配线

VSF 

-F-[image: image7.png]



60

300

一般PVC绝缘电线

一般电源线，机器内部连接线

HVSF、(SH)VSF 

-F-[image: image8.png]



105

300

特殊耐热PVC绝缘电线

一般电源线，机器内部连接线

HD 

-F-

105

300

特殊耐热PVC绝缘电线

一般电源线，机器内部连接线




