破璃釉电阻器又称玻璃釉膜电阻器、金属陶瓷电阻器或厚膜电阻器。它是由贵金属银、钯、铑、釕等的氧化物(如氧化钯、氧化釕等)粉末与玻璃釉粉末混合，再经有机黏合剂按一定的比例调制成一定粘度的浆料，然后用丝网印刷法涂覆在陶硅基体上，经高温烧结而成的。

玻璃釉电阻器除了普通型的以外，还有精密型的玻璃釉电阻器。在外形结构上常见的有圆柱形及片状两种形式，如图2-19 所示。


玻璃釉电阻器具有以下特点:
①耐湿、耐温，稳定性好。
②阻值范围宽，阻值范围为4.7Ω - 200MΩ。
③额定功率一般为1/8W 、1/4W 、I I2 W 、lW 、2W ，大功率型有500W 。
④噪声小，高频特性好。
⑤体积小，重量轻。

