	  LED生产应用技术常识 

  LED焊接条件 

　　（1）烙铁焊接：烙铁（最高30W）尖端温度不超过300℃；焊接时间不超过3秒；焊接位置至少离胶体2毫米。 
　　（2）浸焊：浸焊最高温度260℃；浸焊时间不超过5秒；浸焊位置至少离胶体2毫米。 

  引脚成形方法 

　　（1）必需离胶体2毫米才能折弯支架。
　　（2）支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。
　　（3）支架成形必须在焊接前完成。
　　（4）支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。 

	[image: image1.png]




	  LED安装方法 

　　（1）注意各类器件外线的排列，以防极性装错。器件不可与发热元件靠得太近，工作条件不要超过其规定的极限。
　　（2）务必不要在引脚变形的情况下安装LED。
　　（3）当决定在孔中安装时，计算好面孔及线路板上孔距的尺寸和公差以免支架受过度的压力。
　　（4）安装LED时，建意用导套定位。
　　（5）在焊接温度回到正常以前，必须避免使LED受到任何的震动或外力。 

  清洗 

　　当用化学品清洗胶体时必须特别小心，因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍，时间在常温下不超过3分钟。 

  工作及储存温度 
　　（1）LED LAMPS发光二极管 Topr-25℃~85℃ 、 Tstg-40℃~100℃
　　（2）LED DISPLAYS显示器 Topr-20℃~70℃ 、 Tstg-20℃~85℃
　　（3）OUT-DOOR LED LAMPS 像素管 Topr-20℃~60℃ 、 Tstg-20℃~70℃ 


