电阻器类型的选取
电阻器类型的选取应根据不同的用途及场合来进行。一般的家用电器和普通的电子设备，可选用通用型电阻器。我国生产的通用电阻器种类很多，其中包括通用型碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、金属玻璃袖电阻器、线绕电阻器、有机实芯电阻器及无机实芯电阻器等。通用型电阻器不仅种类多，而且规格齐全、阻值范围宽、成本低、价格便宜、货源充足。军用电子设备及特殊场合使用的电阻器，应选用精密型电阻器和其他特殊电阻器，以保证电路的性能指标及工作的稳定性。


电阻器类型的选取应注意以下几个方面:
①在高增益放大电路中.应选用噪声电动势小的电阻器，如金属膜也阻器、碳膜电阻器和线绕电阻器。


②针对电路的工作频率选用不同类堪的电阻器。线绕电阻器的分布参数较大，即使采用无感绕制的线绕电阻器，其分布参数也比非线绕电阻器大得多，因而线绕电阻不适合在高频电路中工作。在低于50kHz 的电路中，由于电阻器的分布参数对电路工作影响不大，可选用线绕电阻器。

在高频电路中的电阻器，要求其分布参数越小越好。所以，在高达数百兆赫的高频电路中应选用碳膜电阻器、金属膜电阻器和金属氧化膜电阻器。在超高频电路中，应选用超高频碳膜电阻器。


③金属膜电阻器稳定性好.额定工作温度高( + 70℃) ，高频特性好，噪声电动势小，在高频电路中应优先选用。对于电阻值大于1MΩ的碳膜电阻器，由于其稳定性差，应用金属膜电阻器代换。


④薄膜电阻器不适宜在温度高(相对温度大于80%)、由度低(-40℃)的环境下工作。在这种环境条件下工作的电路，应选用实芯电阻器或玻璃袖电阻器。


⑤对于要求耐热性较好和过负荷能力较强的低阻值电阻器，应选用氧化膜电阻器。


⑤对于要求耐高压及高阻值的电阻器，应选用合成膜电阻器或玻璃轴电阻器。


⑦对于要求耗散功率大、阻值不高、工作频率不高，而精度要求较高的电阻器，应选用线绕电阻器。

⑧同一类型的电阻器，在电阻值相同时.功率越大，则高频特性越差。

⑨应针对电路稳定性的要求.选用不同温度特性的电阻器。电阻器的温度系数越大，它的阻值随温度变化越显著·植度系数越小，其阻值随温度变化越小。有的电路对电阻器的阻值变化要求不严格.阻值变化对电路没有什么影响。例如，在去搁电路中，即使选用电阻器的阻值随温度有较大的变化.对电路工作影响并不大。有的电路对电阻器强度稳定性要求较高，要求电路中工作的电阻器阻值变化要很小才行。例如，在直流放大器的电路中，为了
减小放大器的零漂移，就要选用温度系数小的电阻器。


实芯电阻器的温度系数较大，不适合选用在稳定性要求较高的电路中。碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器以及玻璃袖电阻器等的温度系数较小，很适合选用在稳定性要求较高的电路中n 有的线绕电阻器的lINt 度系数很小，可达1x 10-6 ℃，它的阻值最为稳定


⑩由于制作电阻器的材料和l 工艺方法不同，相同电阻值和功率的电阻器，它们的体积不一样。金属膜电阻器的体积较小.适用于电子元器件需要紧凑安装的场合。当有的电路的电子元器件安装位置较宽松时，可选用体积较大的碳膜电阻器，这样较为经济。

⑾有时电路工作的场合，不仅温度和温度较高，而且有酸碱腐蚀的影响。此时应选用耐高温、抗潮湿性好、耐酸碱性强的金属氧化膜电阻器和金属玻璃釉电阻器。

正确选择也阻器的阻位及允许偏差
电阻器的阻值应根据设计计算俏，优先选用标准阻值系列的电阻器。这样既方便组织生产管理，又可降低成本。对于一般的电子设备.选用I 、H 级精度的允许偏差就可以了。若需要高精度的电阻器时，则可根据实际需要从规定的高精度系列中选取。在某些场合，可以采取电阻器的串、并联方式来满足阻值及允许误差的要求。


 额定功率的选择
电路中所要选用的电阻器的功率大小，都要经过计算得出具体的数据，然后选用额定功率比计算功率大一些的电阻器即可。在实际应用中，选用功率型电阻器的额定功率应比实际要求功率高1-2 倍，否则无法保证电路正常安全工作。


在大功率电路中，应选用线绕电阻器。在某些场合，为满足功率的要求，可将电阻器串、井联使用。对于在脉冲状态下工作的电阻器，额定功率应选得大于脉冲平均功率。

