电阻器规格详细资料
１、电阻器种类: 晶片电阻, 碳素皮膜电阻, 金属膜电阻, 氧化金属膜电阻, 线绕电阻, 功率型线绕电阻, 水泥电阻, 厚膜排列电阻, 保险丝型金属膜电阻.
　　A. 晶片电阻种类: 依照其尺寸及额定功率区分为 0402, 0603, 0805, 1206等. (需注意其尺寸为英制, 如0402即长乘宽为0.04in*0.02in) 其本体上有3位数码为电阻值代号如472为4.7K Ohm, 2R7 为2.7 Ohm. 其他规格如附表.
　　B. 碳素皮膜电阻种类: 依照其尺寸及额定功率区分为1/8W, 1/4W, 1/2W, 1W, 2W, 3W等. 其本体上有4条色码为电阻值及误差值代号如 黄 紫 红 金为4.7K Ohm 5 %, 红 紫 金 红为2.7 Ohm 2 %. 其他规格如附表.
　　C. 金属膜电阻种类: 依照其尺寸及额定功率区分为1/8W, 1/4W, 1/2W, 1W, 2W 等. 其本体上有5条色码为电阻值及误差值代号如 黄 紫 黑 棕 金为4.7K Ohm 5 %, 红 紫 黑 银 红为2.7 Ohm 2 %. 其他规格如附表.
　　D. 氧化金属膜电阻种类: 依照其尺寸及额定功率区分为1/4W, 1/2W, 1W, 2W, 3W, 4W, 5W, 7W, 10W等. 其本体标示同碳素皮膜电阻. 其他规格如附表.
　　E. 保险丝型金属膜电阻种类: 依照其尺寸及额定功率区分为1/4W, 1/2W, 1W, 2W, 3W等. 其本体标示同碳素皮膜电阻. 其他规格如附表.
　　F. 线绕电阻种类: 依照其尺寸及额定功率区分为1/2W, 1W, 2W, 3W, 4W, 5W, 6W, 7W, 8W, 10W等. 其本体标示同碳素皮膜电阻. 其他规格如附表.
　　G. 水泥电阻种类: 依照其尺寸及额定功率区分为2W, 3W, 5W, 7W, 10W, 15W, 20W等. 其本体直接标示阻值, 功率值及误差值代号如4K7 J 2W为4.7 K ohm 5 % 2W . 其他规格如附表.
　　H. 功率型线绕电阻种类: 依照其尺寸及额定功率区分为5W 至 50W等. 其本体直接标示阻值, 功率值及误差值代号如水泥电阻. 其他规格如附表.
　　I. 厚膜排列电阻种类: 依照其排列电阻型式, 数量, 及额定功率区分. 其本体直接标示阻值, 功率值及误差值代号. 其他规格如附表.

2. 电阻器主要电气规格

　　A. 电阻器色码代号: 黑=0, 棕=1或1%, 红=2或2%, 橙=3, 黄=4, 绿=5, 蓝=6, 紫=7, 灰=8, 白=9, 金=-1或5%, 银=-2 或10%

　　B. 电阻器英文代号: 电阻值R为0.1, K为1000, M为1000,000. 误差值 E为+/-0.5%, F为+/-1%, G为+/-2%, J为+/-5%, K为+/-10%, M为+/-20%.

　　C. 如上所述, 电阻器之电阻值及误差值规格, 一般均视电阻器类别, 以英文代号或色码代号, 直接标示于本体上.

　　D. 电阻器之误差值受限于本身温度系数之变化, 例如100ppm在+/-25℃变化下, 即产生0.5%之误差值.

　　E. 电阻器之过负载试验标准规格为加额定电压 2.5 倍 5秒后, 阻值变化在 1% 范围内.

　　F. 电阻器之最高额定工作电压, 与其种类及额定功率有关, 需特别注意. 一般工程人员仅考虑实际使用功率, 未注意工作电压之上限.

　　保险丝型金属膜电阻熔断时间规格为 (16倍额定功率下2 Min.) (24倍额定功率下1 Min.) (32倍额定功率下 30 Sec.)

