常用的锂离子电池导电剂有哪些?
 1、常用的锂离子电池导电剂有炭黑、导电石墨、碳纳米管和纳米碳纤维（VGCF）。 

	导电剂品名
	粒径
（D50nm）
	纤维长度(μm)
	比表面积
（m2/g）
	电导率
（S·m-1）
	生产商
	代理商
	备 注

	导电碳黑350G
	40
	 
	770
	 

     
	TIMCAL
     
	上海汇普
	 

	SP-Li
	40
	 
	62
	 
	TIMCAL
	上海汇普
	 

	导电石墨KS6
	3.4μm
	 
	20
	 
	TIMCAL
	上海汇普
	 

	导电石墨SFG6
	3.5μm
	 
	17
	 
	TIMCAL
	上海汇普
	 

	碳纳米管CNT
	5
	5-20
	400
	1*10-4Ω·cm 
	德方纳米
	德方纳米
	 

	VGCF
	150
	10-20
	13-20
	1*10-4Ω·cm 
	 
	昭和电工
	 


    2、常用锂离子电池导电剂的特性：
    A、导电碳黑的特点是粒径小，比表面积特别大，导电性特别好，在电池中它可以起到吸液保液的作用，缺点是价格高，难以分散。
    B、导电石墨的特点是粒径接近正负极活性物质的粒径，比表面积适中，导电性良好，它在电池中充当导电网络的节点，在负极中，它不仅可以提高电极的导电性，而且可以提高负极的容量。
    C、SP-Li的特点是粒径小，和导电碳黑差不多，但是比表面积适中，特别是它在电池中以支链形式存在，对行成导电网络十分有利，缺点是难以分散。
    D、碳纳米管是近年新兴的导电剂，它一般直径在5纳米左右，长度达到10-20微米，它不仅能够在导电网络中充当“导线”的作用，同时它还具有双电层效应，发挥超级电容器的高倍率特性，其良好的导热性能还有利于电池充放电时的散热，减少电池的极化，提高电池的高低温性能，延长电池的寿命。
